第四届江苏技能状元大赛

焊接项目技术文件

（职工组）

2018年7月29日

- 1.1  技术描述

焊工是操作焊接和气割设备，进行金属工件的焊接或切割成型的人员。不同的材料需要不同的焊接方法。为了达到质量要求，焊工必须能够读懂焊接图纸、焊接标准和标记符号。焊工还应了解材料的特性并掌握所要求的焊接方法。此外还需掌握焊接作业安全知识。

焊接技能涵盖了板、管、部件、结构以及压力容器的焊接。

- 1.2  能力要求

参赛选手应具备下列技术能力：

1、阅读并能理解图纸及说明的能力；

2、正确使用焊接设备、电动工具的能力；

3、能够按照图纸要求选择焊接方法，并调整焊接参数以获得理想的焊缝；

4、能够根据焊接方法及坡口形式选择适当的焊材类型和尺寸；

5、能够使用常用焊接方法进行板、管的所有位置焊接；

6、能够使用钢丝刷等清理工具，按要求清理焊缝；

7、理解并遵守现行焊接相关标准、法规；

8、熟悉并能正确使用各种个人防护装备；

9、能够遵守安全和环境保护要求，并确保操作安全。

- 1.3  基本知识要求

参赛选手应掌握的基本知识：

1、金属材料的分类、牌号、化学成分、使用性能和焊接特点等；

2、焊接材料（包括焊条、焊丝、焊剂、气体等）种类、型号、牌号、性能、使用和保管；

3、焊接设备、工具和测量仪器的类型、原理、使用和维护；

4、常用焊接方法及特点、焊接工艺参数调节、合理焊接顺序的确定、焊接操作方法、预热、层间温度控制和焊后热处理等；

5、焊接缺陷的产生原因、危害、预防措施和返修方法；

6、焊接接头性能及影响因素；

7、焊接应力和变形的产生原因和防止措施；

8、接头型式、焊缝类型及代号、坡口形状和图纸识别；

9、焊缝外观检查方法和要求，各类无损检测方法的特点和适用范围；

10、焊接HSE（健康、安全、环保）知识

2、竞赛内容与要求：

2.1、操作技能竞赛：

（1）操作技能竞赛内容：拟从以下三组（A、B、C）操作项目中抽取其中一组作为比赛操作项目。比赛操作项目在赛前会上通过公开抽签方式确定，具体内容见表1

表1

| 组别 | 项目名称 | 操作方法 |
| --- | --- | --- |
| A | 1、铝合金板对接1G中心加障碍 | 交流钨极氩弧焊（GTAW） |
|  | 2、Φ60×5不锈钢水平固定焊6G加障碍 | 钨极氩弧焊（GTAW）或极氩弧焊打底（GTAW）+焊条电弧焊填充、盖面（SMAW） |
|  | 3、按图纸要求进行一套组合试件的装配和焊接 | 焊条电弧焊（SMAW）+钨极氩弧焊（GTAW）+CO2气体保护焊（GTAW和FCAW） |
| B | 1、铝合金板对接2G中心加障碍 | 交流钨极氩弧焊（GTAW） |
|  | 2、Φ60×5不锈钢水平固定焊5G加障碍 | 钨极氩弧焊（GTAW）或极氩弧焊打底（GTAW）+焊条电弧焊填充、盖面（SMAW） |
|  | 3、按图纸要求进行一套组合试件的装配和焊接 | 焊条电弧焊（SMAW）+钨极氩弧焊（GTAW）+CO2气体保护焊（GTAW和FCAW） |
| C | 1、铝合金板对接3G中心加障碍 | 交流钨极氩弧焊（GTAW） |
|  | 2、Φ60×5不锈钢水平固定焊2G加障碍 | 钨极氩弧焊（GTAW）或极氩弧焊打底（GTAW）+焊条电弧焊填充、盖面（SMAW） |
|  | 3、按图纸要求进行一套组合试件的装配和焊接（备注1） | 焊条电弧焊（SMAW）+钨极氩弧焊（GTAW）+CO2气体保护焊（GTAW和FCAW） |

备注：

1、组合试件的材料包括低合金钢板和低合金钢小径管；位置包括2F、3F、4F、2G、3G、4G、5G、6G、2FG、5FG、6FG；试件厚度范围为4～12mm。

2、项目1占技能成绩15%，项目2占技能成绩15%，项目3占技能成绩70%

3、竞赛时间：操作技能竞赛总时间450分钟。

3、竞赛规则

操作技能竞赛

（1）参赛选手必须持本人身份证、参赛证提前30分钟到赛场检录，并抽取工位号；开赛后迟到15分钟的选手视为自动放弃参赛。

（2）进入赛场后，参赛选手应对赛场的环境、设备、试件、焊材进行检查、确认。

（3）试件的打磨、组对和焊接全部在各自工位上进行。电动磨光机只允许用于竞赛开始时试件的除锈、坡口修磨和定位焊修磨，不允许用于焊接过程中的焊道（层间）清理和焊缝表面清理。否则，涉及的焊缝均判为0分。

（4）参赛选手应按竞赛图样的规定进行装配、焊接，试件的对口间隙、钝边、反变形和装配顺序均由参赛选手自定。

（5）试件组对（包括正式施焊）过程中，如因选手装错、焊错等而致试件受损，一律不得调换和补发试件，但允许选手自行手工修复。

（6）试件组对时，允许采用夹具和定位板固定试件，但定位焊采用的焊接方法和焊接材料必须与该道焊缝正式施焊相同。

（7）对定位焊的规定：

a.板对接焊缝的定位焊应在两端20mm范围的坡口内；板角焊的定位焊应在焊道背面均分三段进行，每段定位焊缝的长度应≤20mm。两端不允许加引弧板和熄弧板。

b.管子对接焊的定位焊应在坡口内，管板角焊的定位焊应在焊道内，定位焊不得超过两段，每段长度应≤10mm。

c.规定在5G和6G位置施焊的管件，上架固定时，不得将定位焊缝置于仰焊位置（即5～7点钟位置）；违反上述相关规定的焊缝均判为0分，

（8）组对完成后由监考裁判确认后方可施焊；焊接时，试件最高点距地面的高度不得超过1.2m，且焊接过程中不准取下或改变焊接位置和高度（包括焊缝的层间清理），但可横向移动操作支架。

（9）5G、6G位置的管对接焊，均应沿两半圆自下而上焊接；所有板立焊均应采用自下而上焊接；所有焊道需沿同一方向焊接，不得从中间向两端焊接。

（10）钨极氩弧焊盖面焊缝的表面严禁重熔。

（11）参赛选手必须按技能试卷规定的焊接方法、焊接材料和焊接位置进行施焊。如其中有任一项与规定不相符，则该道焊缝判为0分。

（12）焊条、焊丝的品种、数量应按竞赛规定和定额发放，参赛选手应按规定选用。用剩的焊条、焊丝应及时清理回收，不得随意丢弃。

（13）剩余长度大于6cm的焊条头数量，不得超过该焊接方法的焊缝数量加1。

（14）竞赛完毕，选手应将试件表面的焊渣、飞溅等清理干净（不得使用电动工具清理），但不得破坏试件焊缝的原始表面，且焊缝的正、反表面均不准修复补焊。否则，所涉及的焊缝均判为0分。

（15）参赛选手不得用任何方法在竞赛试件上做任何标记，赛场裁判和评分裁判应严格检查。对故意做标记的试件一律判废，该违规参赛选手的操作技能总分判为0分。

（16）比赛过程中，无故不得离开赛场，如有特殊情况，需经现场裁判长同意。选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

（17）如果选手提前结束比赛，应举手向现场裁判员示意。比赛终止时间由现场裁判员记录在案，选手结束比赛后立即离开赛场。

（18）比赛结束前10分钟，吹提示哨音。选手在比赛规定时间结束时，应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间。

（19）提交试件：选手提交试件时应进行必要的清理，参赛选手与现场裁判员共同在竞赛情况记录表上签字确认，同时对试件进行密封。

（20）各参赛选手必须严格按比赛设备的操作规程进行操作，出现较严重的安全事故，如造成人身伤害、设备损坏等情况，经裁判长同意可立即终止比赛或取消比赛资格。

（21）参赛选手应按照安全操作规程要求穿戴个人劳保用品，并严格按照安全操作规程进行比赛，符合安全、文明生产要求。

4、设施设备

4.1、竞赛场地：

（1）技能竞赛场地：符合大赛规定数量配有监控装置、供气管道的标准工位。

（2）检测评分室3间（≧50平米）。

（3）编码保密室1间（≧50平米）。

（4）赛务办公室1间（赛场附近，供大赛组委会、巡视员、仲裁人员使用）。

（5）技术支持办公室1间（赛场附近，技术支持人员使用）。

（6）技能操作实况转播观摩场地：100～200平方米。

4.2、竞赛设备与焊接材料生产厂家

| 序号 | 名称 | 推荐设备品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流氩弧焊机 | 具体型号待定 |
| 2 | GTAW/SMAW焊机 | 山东奥太或北京时代 |
| 3 | CO2气体保护焊机 | 山东奥太或北京时代 |
| 4 | 焊接材料 | 上海大西洋 |
| 5 | 具体型号待定 |  |

4.3、焊工自带工具清单

| 类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 具 | 1 | 面罩、手套 |  |  | 各1 |
|  | 2 | 锤子 | （尖口、圆头各一把） |  | 各1 |
|  | 3 | 凿子 |  |  | 若干 |
|  | 4 | 锉刀 |  |  | 1 |
|  | 5 | 钢丝刷 |  |  | 1 |
|  | 6 | 砂纸 |  |  | 1 |
|  | 7 | 钢锯 |  |  | 1 |
|  | 8 | 手电筒 |  |  | 1 |
|  | 9 | 活动板手 |  |  | 1 |
|  | 10 | 角磨机 |  |  | 1 |
|  | 11 | 内磨机 |  |  | 1 |
|  | 12 | 钨极 | Φ2.5mm、3.0mm |  | 若干 |
|  | 13 | 劳动防护用品 | 工作服、鞋、帽、平光镜 |  | 各1 |
|  | 14 | 定位、测量工具 | 定位块、螺旋夹具等测量工具 |  | 若干 |

4.4、焊工赛场提供附件清单

| 类别 | 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每焊接工位 | 1 | 焊接操作架（平台） | 台 | 1 | 满足比赛项目要求 |
|  | 2 | CO2气体保护焊焊机 | 套 | 1 | 包括气体、焊枪等 |
|  | 3 | 焊条电弧焊/钨极氩弧焊焊机 | 套 | 1 | 包括气体、焊枪等 |
|  | 4 | 焊条保温桶 | 只 | 1 |  |
|  | 5 | 焊缝组对工具 | 套 | 2 | 板材、管材各一套 |
|  | 6 | 试焊接电流钢板 | 块 | 1 |  |
|  | 7 | CO2气体及流量计 | 瓶 | 1 | 管道供气 |
|  | 8 | Ar气体及流量计 | 瓶 | 1 | 管道供气 |
| 其他 | 9 | 焊接材料 | 公斤 | 若干 | 上海大西洋牌 |
|  | 10 | X射线探伤机 | 台 | 若干 | 满足探伤条件并配备拍片人员 |
|  | 11 | 焊缝外观检测工具 | 套 | 若干 |  |

4.5、其它设备、用品

（1）消防设备：干粉灭火器若干

（2）服务设备：饮水机4台

（3）应急车辆：1辆

（4）安全防护用品：若干

4.6、相关人员

（1）竞赛裁判员：           若干名

（2）设备维护：                   若干名

（3）电力管理人员：                1名

（4）后勤保障人员：         2名

（5）保安人员：           4名

（6）医护人员：           2名

5、评分标准

5.1、试件的检验要求：

（1）板材：正反面外观检查焊缝全长（但两端各20mm焊缝不评分）；对接焊缝内部100％X射线拍片检查（去除两端各20mm焊缝）。

（2）管材：焊缝正面外观l00％检查；内部l00％X射线拍片检查。

（3）评分标准

1）板材对接焊缝外观检查评分表式

| 检查项目 | 标准分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | ＞2，≤3 | ＞3，≤4 | ＞4 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤,3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤,3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度0.3 长度≤15 | 深度≤0.5 长度≤30 | 深度＞0.5 长度＞30 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 背面凸出 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤,3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 背面凹陷 | 标准（mm） | 0 | 深度0.5 长度≤15 | 深度≤1.2 长度≤30 | 深度＞1.2 长度＞30 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 角变形量 （偏斜） | 标准（mm） | 0 | ≤1.5 | ≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 电弧擦伤 | 标准（处） |  |  |  |  |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 外表面成形 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |

注：1．有下列情况之一者，该焊缝成绩判为0分。

①违反赛场纪律者；       ② 试件焊缝施焊不完整者；

③试件表面或内部出现裂纹、未熔合缺陷及焊接方法错误者；

2．试件焊缝表面出现气孔、夹渣或焊缝表面低于母材缺陷之一者，其外观质量评为0分，内部仍继续评定。

2）管材对接焊缝外观检查评分标准

| 检查项目 | 标准分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤0.5 | ＞0.5，≤1 | ＞1，≤2 | ＞2 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ＜1 | ＞0.5，≤1 | ＞1，≤2 | ＞2 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 电弧擦伤 | 标准（处） | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度0.3 长度≤15 | 深度≤0.5 长度≤30 | 深度＞0.5 长度＞30 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 背面凸出 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 背面凹陷 | 标准（mm） | 0 | 深度0.5 长度≤15 | 深度≤1.2 长度≤30 | 深度＞1.2 长度＞30 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 角变形量 （偏斜） | 标准（mm） | 0 | ±≤1.5 | ±≤3 | ±＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 外表面成形 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |

注：1．有下列情况之一者，该焊缝成绩判为0分。

①违反赛场纪律者；       ② 试件焊缝施焊不完整者；

③ 试件表面或内部出现裂纹、未熔合缺陷及焊接方法错误者；

2．焊缝表面出现气孔、夹渣或包括焊缝表面低于母材缺陷之一者，其  外观质量评为0分，内部仍继续评定。

3）角焊缝外观检查评分标准

| 检查项目 | 标准分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 焊角尺寸（K1） | 标准（mm） | ＞K+0～≤1 | ＞K+1～≤2 | ＞K+2～≤3 | ＞K+3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 焊角尺寸差（K1） | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 焊角尺寸（K2） | 标准（mm） | ＞K+0～≤1 | ＞K+1～≤2 | ＞K+2～≤3 | ＞K+3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 焊角尺寸差（K2） | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 凹凸度 | 标准（mm） | ±≤1 | ±≤1.5 | ±≤2 | ±＞2 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度0.3 长度≤15 | 深度≤0.5 长度≤30 | 深度＞0.5 长度＞30 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |
| 外表面成形 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  | 分 数 |  |  |  |  |

注：1．有下列情况之一者，该焊缝成绩判为0分。

①违反赛场纪律者；

② 试件焊缝施焊不完整者（包括焊角尺寸小于规定要求最低值）；

③ 试件表面出现气孔、夹渣、裂纹、未熔合缺陷及焊接方法错误者。

4）焊缝射线探伤评分标准

| 序号 | 底片上反映出的缺陷及尺寸 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未发现缺陷 | 0 |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 | 1 |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 | 2 |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 | 3 |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 | 4 |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 | 5 |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 | 6 |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 | 7 |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 | 7 |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 | 8 |

注：射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据评级区以外的缺陷状况扣分。

1．底片为Ⅰ级片无缺陷不扣分，有缺陷，在45分的基础上，再按表规定扣分。

2．底片为Ⅱ级片，在35分的基础上，再按表规定扣分。

3．底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，再按表规定扣分。

4．底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

5．评定标准为NB47013-2015。

6、成绩评定

1、安全文明生产为考查项目不予配分，如有违规可以扣分，由现场裁判评判并做好赛场记录，并经裁判长确认。如有下列情形者将予以单独扣分：

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分5～10%，情况严重者取消竞赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严重不符合职业规范的行为，视情节扣总分5～10%。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分10～15%，情况严重者取消竞赛资格。

2、参赛选手当出现总成绩相同时，比较操作时间，提前完成者名次在前。

- 7 安全要求

- 7.1  选手安全防护要求

1、参赛选手应携带并穿戴合适的劳保防护用品，主要包括护目镜，防护服、工作鞋、焊接面罩、焊接手套、耳塞、口罩等。

2、参赛选手应严格遵守设备安全操作规程。

3、参赛选手停止操作时，应关闭设备电源及气瓶阀门。

- 7.2  有毒有害物品的管制

禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。竞赛现场的化学物品应有明显标示，并配备专人监管。

- 7.3  赛事安全要求

承办单位应在设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电、用气等相关安全问题；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。

赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救药品和设施。

- 7.4  赛场防护用品

赛场防护用品由竞赛承办单位统一提供。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防尘口罩 | 根据竞赛现场人数确定，包括监考裁判、现场服务人员以及可能进入赛场的嘉宾数量 |
| 2 | 耳塞 | 根据竞赛现场人数确定，包括监考裁判、现场服务人员以及可能进入赛场的嘉宾数量 |
| 3 | 通明安全防护镜 | 根据竞赛现场人数确定，包括监考裁判、现场服务人员以及可能进入赛场的嘉宾数量 |
| 4 | 手套 | 根据裁判员及服务人员数量确定，确保每个人至少2副 |
| 5 | 裁判员防护服 | 根据裁判人数确定 |

8、竞赛观摩

1、技能比赛赛场设有网络监控设施，对全程进行实况转播，允许参赛选手和教练持有效证件在指定场地进行观摩。

2、嘉宾和新闻媒体人员进入赛场必须经过赛点领导小组允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

- 9、环境保护

1、赛场严格遵守我国环境保护法。

2、赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利

3、赛场按国家相关规定设置排烟除尘系统，严格控制烟尘排放。

10、其他

本技术文件的最终解释权归大赛组委会