2015年“技行武进”焊工竞赛理论知识题库

一、焊接安全和规定

1、固定动火区与周围易燃易爆设备管道的距离应在(  )m以上。    【单选题】答案：B

A、5    B、10    C、l5    D、20

A、焊芯      B、药皮     C、母材   D、母材

2、为了便于工作，焊工工作服应束在裤腰内。  (  )  【判断题】答案：B

A、正确   B、错误

3、护目镜片的遮光号取决于可见光透过率的大小，透过率越大，遮光号越小，颜色越浅。  (  )

A、正确    B、错误                【判断题】答案：A

4、怀疑可燃气瓶漏气，则在可疑处用明火试验，若能点燃，则表明漏气。  (  ) 【判断题】答案：B

A、正确     B、错误

5、患高血压或心脏病、(  )、视力衰退者及身体衰弱人员禁止登高作业。  【单选题】答案：B

A、风湿性关节炎    B、癫痫病    C、胃炎

6、回火防止器的作用是(  )。    【单选题】答案：B

A、防止焊接或切割时焊、割炬发生回火；

B、焊、割炬发生回火时，防止火焰进入乙炔发生器引起爆炸； C、除掉乙炔水分、杂质

7、冬季使用氧气瓶或乙炔瓶，发现瓶阀冻结，可用火烤解冻。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确      B、错误

8、为防止触电和火灾事故，焊接电缆的中间接头不得超过(  )。    【单选题】答案：A

A、2个    B、3个    C、4个    D、5个

9、严禁在带有压力的设备和油漆来干的金属容器上进行焊接作业。  (  )【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

10、严禁在尚有压力的容器或管道上进行焊接。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

11、氧气、乙炔气、液化石油气的专用减压器，  (  )互相使用和替用。    【单选题】答案：C

A、可以    B、应该    C、禁止

12、一旦有人触电，应立即救人，再切断电源。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确      B、错误

13、以下的(  )属于可燃性气体。    【单选题】答案：B

A、氩气     B、氢气     C、氧气     D、二氧化碳

14、在潮湿而且触电危险性大的环境进行电焊时，安全电压应为(  )V。  【单选题】答案：B

A、2.5    B、 12    C、36   D、45

15、在带压置换动火焊补作业点(  )米内停止其它用火作业。    【单选题】答案：A

A、10米     B、5米     C、30米    D、15米

16、在恶劣的气候条件下，特别是6级以上大风、雨天、雾天、大雪等天气条件下，禁止进行高处焊割作业。  (  )

A、正确     B、错误              【判断题】答案：A

17、在焊接施工现场可能引起爆炸的因素有(  )。    【单选题】答案：B

A、易燃容器的爆炸；焊接设备发生爆炸    B、易燃容器的爆炸；可燃液体蒸汽的爆炸

C、可燃液体蒸汽的爆炸；焊接设备发生爆炸

18、在容器内进行焊接或切割，中间因故停止操作，可将焊把或割炬放在容器内。  (  )

A、正确     B、错误              【判断题】答案：B

19、(  )焊接工艺存在高频电磁场辐射有害因素。    【单选题】答案：C

A、焊条电弧焊    B、电渣焊    C、钨极氩弧焊    D、埋弧焊

20、采用碱性低氢型焊条焊接时，作业环境中(  )浓度可能会超过卫生标准。 【单选题】答案：B

A、臭氧     B、氟化氢     C、一氧化碳     D、二氧化碳

21、产生对人体危害最严重的有毒气体的焊条药皮类型是(  )。    【单选题】答案：C

A、纤维素型    B、氧化钛钙型    C、低氢型

22、产生放射性污染最严重的钨极是(  )。    【单选题】答案：B

A、纯钨极     B、钍钨极     C、铈钨极     D、阳极

23、低氢型焊条对人体的危害小于非低氢型焊条。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确      B、错误

24、对焊工危害较大的焊条药皮类型是(  )。    【单选题】答案：D

25、焊工工作时，如不穿戴好工作服，弧光会(  )。    【单选题】答案：B

A、灼伤焊工眼睛    B、灼伤焊工皮肤    C、使焊工中毒

26、焊接切割过程中，若发生回火时，应采取的措施是(  )    【单选题】答案：A

A、立即关闭焊割炬乙炔阀，然后再关闭氧气阀。  B、立即先关闭焊割炬氧气阀，然后再关闭乙炔阀

C、立即将焊割炬放入水中D、立即关闭氧气瓶阀

27、焊条电弧焊，产生的对人体的有害因素主要是(  )、(  )和有毒气体。  【单选题】答案：B

A、 烟尘；噪声    B、弧光辐射；烟尘    C、弧光辐射；噪声

28、碱性焊条药皮中的萤石在焊接时会产生(  )有毒气体。    【单选题】答案：C

A、臭氧    B、氮氧化物    C、氟化氢  D、一氧化碳

29、氧气瓶一般应(  )放置，并必须安放稳固。    【单选题】答案：C

A、水平    B、倾斜    C、直立    D、倒立

30、氧气瓶口沾染油脂会引起(  )。    【单选题】答案：C

A、氧气纯度下降    B、火焰能率降低    C、燃烧爆炸    D、使焊缝产生气孔

31、乙炔气瓶可以随意放置。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确     B、错误

32、电弧光中对人体有害的光线除强烈可见光外还有(  )、(  )    【单选题】答案：B

A、X射线：红外线    B、红外线：紫外线    C、X射线：紫外线

33、电弧焊产生的烟尘对人体的危害主要是(  )和(  )。    【单选题】答案：A

A、焊工尘肺；锰中毒    B、焊上尘肺；硅中毒    C、硅中毒；锰中毒

34、电弧焊电弧温度越高则光辐射越强。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确      B、错误

35、电流通过人体的途径以从(  )最为危险。    【单选题】答案：A

A、手到脚    B、手到手     C、脚到脚    D、脚到手

36、凡潮湿或特别危险环境里，以及在金属容器、管道和船舱里的手提灯，均应采用(  )安全电压。

A、36V     B、12V     C、3V   D、42                     【单选题】答案：B

37、高处焊割作业操作点下方(  )米范围之内不得放置电焊机及切割设备。  【单选题】答案：B

A、5     B、10     C、20     D、30

38、焊工必备的劳动用品，主要是(  )。    【单选题】答案：B

A、送风头盔和密封防火帽、符合要求的工作服、防护鞋、手套等；

B、符合要求的工作服、防护鞋、手套等、装有滤光镜片的面罩；

C、送风头盔和密封防火帽；装有滤光镜片的面罩

39、焊工不允许穿着带有铁钉的防护鞋是为了(  )。    【单选题】答案：B

A、防扎脚；防磨擦产生火花   B、防磨擦产生火花；防触电    C、防扎脚；防触电

40、焊工防护面罩的基本要求是(  )。    【单选题】答案：A

A、面罩大小应能遮住脸部和耳部，结构牢固无漏光：用不燃或难于燃烧的无刺激皮肤的绝缘材料制成：

B、用不燃或难于燃烧的无刺激皮肤的绝缘材料制成：用导热材料制成

C、面罩大小应能遮住脸部和耳部，结构牢固无漏光：用导热材料制成

41、焊工防护鞋应具备的性能是(  )。    【单选题】答案：B

A、焊工防护鞋应具有绝缘、抗热、不易燃、耐磨和防滑等性能：电焊工防护鞋应耐电压8000V合格

B、焊工防护鞋应具有绝缘、抗热、不易燃烧、耐磨和防滑等性能；电焊工橡胶底防护鞋应耐电压5000V合格

C、电焊工橡胶底防护鞋应耐电压5000V合格；电焊工防护鞋应耐电压8000V合格

42、焊上在离地面(  )的地点进行焊割操作，即称为登高焊割作业   【单选题】答案：B

A、2m    B、2m或2m以上     C、5m    D、10m

43、焊接、切割盛装过易燃易爆物料(例如油漆、有机溶剂、液化石油气等)、强氧化剂或有毒物料的各种容器、管道、设备、进入狭窄和通风不良的地沟、坑道、竖井及封闭的容器，罐、桶、舱室内焊接作业，都属于(  )危险作、作业环境。    【单选题】答案：C

A、普通    B、一般    C、特殊

44、焊接和切割中的氧气胶管和乙炔胶管不能互换使用。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

45、焊机地线不能随意搭接。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

46、电焊手套的作用是(  )。    【单选题】答案：A

A、绝缘、防烫伤     B、防射线     C、屏蔽高频电磁场    D、保温

47、不属于易燃、易爆气体的是(  )。    【单选题】答案：C

A、乙炔气    B、液化石油气    C、氩气    D、氢气

48、电焊作业区应采用局部或全面通风以减少对焊工的伤害。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

二、焊条电弧焊

1、当使用E5015焊条焊接时，如发现有较大的磁偏吹，最好通过(  )来解决。    【单选题】答案：B

A、改变极性    B、改变地线的部位    C、改变焊接电流值

2、焊条电弧焊的优点有(  )。    【多选题】答案：ABCD

A、工艺灵活、适应性强    B、焊接质量好    C、易于控制变形      D、设备简单、维护方便

3、焊条电弧焊电源的空载电压限制在90V以下。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

4、焊条电弧焊过程中使电弧有规律的瞬间离开熔池，以避免焊件局部过热，而又不使焊接中断的操作法叫跳弧焊。  (  )      【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

5、交流焊条电弧焊机也称焊接整流器。(  )    【判断题】答案：B

A、正确     B、错误

6、焊条电弧焊立焊时，中间焊道填充应适当做横向摆动，为使两侧坡口熔合良好，在坡口两侧应(  )。

A、停留片刻    B、慢速折回    C、快速折回                  【单选题】答案：A

7、使用E5015焊条焊接工件时，优先选用的焊机是(  )。    【单选题】答案C

A、弧焊变压器电源     B、弧焊整流器电源    C、逆变式电弧焊整流器电源   D、平特性的弧焊整流器

8、选择焊条电弧焊的焊接电缆应根据弧焊电源的(  )。    【单选题】答案：B

A、初级电流    B、额定焊接电流    C、短路电流    D、焊接电流

9、弧焊电源配套的电焊钳规格是按照电源的(  )大小决定  【单选题】答案：C

A、实际焊接电流    B、最大的焊接电流    C、短路电流    D、焊接电流

10、低氢型药皮的焊条只能选用直流弧焊电源。    【单选题】答案：B

A、正确    B、错误

11、焊条电弧焊所使用电焊钳的作用是(  )。    【单选题】答案AD

A、夹持电焊条    B、夹持焊丝    C、输送气体    D、传导电流

12、焊接时为了看清熔池，尽量采用长弧焊接。    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

13、焊机型号BX3-300中，“300”表示(  )    【单选题】答案：B

A、焊接电流300A    B、额定电流300A    C、初级电流300A     D、短路电流300A

14、焊接电流的选择只与焊条直径有关。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

15、焊条电弧焊时，控制焊接熔池形状、大小和温度是操作技术中最关键的要领。  (  ) 【判断颢】答案A

A、正确    B/错误

16、焊条电弧焊时，电弧长度大于焊条直径称为长弧焊。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

17、焊条电弧焊时所选定的焊接速度应能保证(  )熔合良好。    【多选题】答案：AB

A、层道间    B、焊缝金属与母材间    C、焊缝与热影响区   D、熔合区和母材

18、焊条电弧焊阴极区的温度一般为(  )K。    【单选题】答案：B

A、2600～4200     B、2400～3500     C、6000～8000    D、9000

19、焊条直径是焊接规范参数之一，其选择应根据母村的厚度和焊接层道数确定。  (  )   【判断题】答案A

A、正确    B、错误

20、 (  )运条法的特点是焊接速度陕、焊缝较窄，适直于焊接薄板和装配间隙较大时的打底焊。

A、锯齿形    B、直线往返    C、三角形                     【单选题】答案：B

21、焊接电源BXl-330型中的“X”表示该焊机电压具有(  )外特性。        【单选题】答案：C

A、上升    B、水平    C、下降   D、综合

22、焊接时，焊接电流越大，越有利于熔渣的悬浮和分离，越不易产生夹渣，因此，焊接电流越大越好。 (  )

A、正确    B、错误                                       【判断题】答案B

23、对于焊条电弧焊而言，电源外特性曲线与电弧静特性曲线(  )区段的交点，是电弧稳定燃烧的工作点。

A、上升    B、水平    C、下降                        【单选题】答案B

24、增加推力电流能防止粘焊条，但同时也增加飞溅，所以不能调的太大。  【判断题】答案：A

A、正确       B、错误

25、碱性焊条引燃电弧后，可拉长电弧对始焊处进行预热然后再进行焊接。  【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

26、低碳钢立焊时，中间焊道填充应适当做横向摆动，为使两侧坡口熔合良好，在坡口两侧应(  )。

A、停留片刻    B、慢速折回    C、快速折回                 【单选题】答案：A

27、使用低氢焊条焊接时，应始终保持短弧和适当的焊接速度。  (  )    【判断题】答案A

A、正确    B、错误

28、焊条电弧焊时对焊接区域所采取的保护方法是(  )    【单选题】答案：B

A、渣保护   B、渣-气联合保护  C、气保护  D、混合气体保护

29、焊条电弧焊时，电弧的静特性曲线在U型曲线的(  )    【单选题】答案：B

A、下降段   B、水平段    C、上升段

30、奥氏体不锈钢采用焊条电弧焊时，焊条要适当横向摆动，以加快冷却速度。(  ) 【判断题】答案：B

A、正确     B、错误

31、焊条电弧焊直流弧焊电源的空载电压一般为(  )V。    【单选题】答案：B

A 、220    B、 50～90    C、 24～36

32、用E5015焊条焊接时，焊机应选用(  )    【单选题】答案：D

A、BX3—300    B、BX-330    C、MZ-1000    D、ZXG-300

33、电弧的磁偏吹是由于焊条药皮偏芯后引起的。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确     B、错误

34、焊条电弧焊常用(  )等方法收尾熄弧。    【多选题】答案：ABC

A、划圈收弧    B、反复断续收弧    C、回焊收弧    D、划擦法

35、焊条电弧焊的焊接工艺参数有(  )等。    【多选题】答案：ABC

A、焊接电流    B、焊接电压    C、焊接速度    D、焊条倾斜角度

36、焊条电弧焊时，电弧的静特性曲线在U型曲线的(  )。    【单选题】管案：B

A、下降段    B、水平段    C、上升段

37、焊条电弧焊时，在工件厚度相同条件下平焊位置比其他空间位置的焊条直径可(  )。

A、小些    B、大些    C、不变                【单选题】答案：B

38、焊条电弧焊运条包括(  )动作。    【多选题】答案：ABC

A、送进动作    B、纵向(沿焊缝方向)移动    C、横向摆动    D、左右摆动

39、焊条横向摆动的目的是为了获得一定宽度的焊缝。(  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

40、不锈钢焊条的电阻大，易过热发红，应选用较小的焊接电流。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

41、在焊接过程中碱性焊条应采用短弧焊。    【判断题】答案：A

A、正确      B、错误

42、在焊条直径、焊接位置相同的条件下，使用碱性焊条焊接时，其焊接电流应(  )酸性焊条。

A、小于    B、等同于    C、应大于                       【单选题】答案：A

43、在选择焊条时，必须保证焊条熔敷金属的强度大大超过母材金属的强度。(  )  【判断题】等案：B

A、正确       B、错误

44、在整个焊接过程中，运条方法不是一成不变的，焊工可根据(  )、焊条药皮类型和焊接层道数而确定。

A、焊条直径    B、焊接位置    C、焊接电流               【单选题】答案：B

45、焊接时，使焊条药皮发红的热量是(  )。    【判断题】答案：A

A、电阻热    B、电弧热    C、化学热

46、焊条电弧焊按引弧手法分，有(  )。    【多选题】答案：AB

A、碰击引弧法    B、划擦引弧法    C、冲击引弧法    D、高频引弧法

47、焊条电弧焊采用多层多道焊时，有利于提高抗拉金属的塑性和韧性。  (  )  【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

48、焊条电弧焊常用的运条方法有直线运条法、环形运条法、正锯齿运条法、斜锯齿运条法和正反月牙法等。(  )

A、正确    B、错误             【判断题】答案：A

49、焊条电弧焊的电弧电压主要由焊条直径来决定。(  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

50、焊条电弧焊的焊接规范参数一般包括焊条直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊接层道数等。(  )

A、正确    B、错误                【判断题】答案：A

三、熔化极气体保护焊

1、 (  )是CO2气体保护焊的主要缺点。    【单选题】答案：C

A、气孔    B、裂纹    C、飞溅    D、未焊透

2、由于CO2焊的CO2气体具有氧化性，可以抑制(   )的产生。    【单选题】答案：B

A、CO气孔    B、氢气孔    C、氮气孔    D、NO气孔

3、预热器的作用是防止CO2从液态变为气态时，瓶阀及减压器冻结。    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

4、贮存于钢瓶内焊接用的CO2通常为(  )    【单选题】答案：B

A、气态    B、液态    C、固态    D、气-液态

5、CO2气体保护焊采用大电流、高电压进行焊接时，熔滴呈(  )过渡。    【单选题】答案：C

A、颗粒状    B、短路    C、喷射

6、CO2气体保护焊采用小电流、低电压进行焊接时，熔滴呈(  )过渡。    【单选题】答案：B

A、颗粒状    B、短路    C、喷射

7、CO2气体保护焊焊枪中的导电嘴制造材料一般采用(  )。    【单选题】答案：C

A、纯铝    B、纯钨    C、纯铜    D、纯银

8、CO2气体保护焊时，应先引弧再通气，才能保持电弧的稳定燃烧。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确      B、错误

9、CO2焊时会产生CO有毒气体。    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

10、CO2焊用的CO2气瓶采用电热预热时，电压应低于(  )V。    【单选题】答案：B

A、40V    B、36V    C、12V

11、CO2半自动焊的送丝方式有(  )几种。    【多选题】答案：ABC

A、推丝式    B、拉丝式    C、推拉式   D、进丝式

12、CO2焊时，焊接速度过快则(  )。    【单选题】答案：B

A、对焊接过程没有太大影响

B、使气体保护作用受到破坏，焊缝冷却加快，降低焊缝的塑性，并使之成型不良。

C、焊缝宽度显著增大，熔池热量集中，易产生烧穿缺陷。

13、由于气体保护焊时没有熔渣，所以焊接质量要比焊条电弧焊和埋弧焊差一点。(  )

A、正确     B、错误                            【判断题】答案：B

14、二氧化碳(CO2)气体保护焊条采用(  )过渡，可以实现薄板及全位置焊接。【单选题】答案：A

A、短路    B、滴状    C、射滴

15、气体保护焊时，保护气体成本最低的是(  )。    【单选题】答案：B

A、Ar    B、CO2    C、He    D、H2

16、CO2焊时，焊丝端部呈尖锐状有利于引弧。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

17、CO2焊时，焊丝伸出长度是指焊接时焊丝端头距喷嘴端部的距离。  (  )【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

18、CO2焊时短路过渡比粗滴过渡使用的焊接电流大。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

19、CO2气体保护焊当焊接电流过大时，飞溅(  )。    【单选题】答案：A

A、增加    B、不变    C、减少

20、CO2气体保护焊当焊丝伸出长度过长时，  飞溅将(  )。    【单选题】答案：A

A、增加    B、不变    C、减少

21、CO2气体保护焊当焊丝伸出长度增加时，气体流最应相应(  )。  【单选题】答案：A

A、增加    B、不变    C、减少

22、CO2焊用的CO2气瓶采用电热预热器时电压应低于(  )。    【单选题】答案：B

A、60V    B、36V    C、 l2V    D、 6V

23、CO2气体保护焊的送丝方式有三种：推丝式、拉丝式、推拉丝式。  (  )【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

24、CO2气体保护焊焊接回路中串联电感的目的是防止气孔产生。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

25、CO2气体保护焊焊枪的导电嘴长度增加，导电性能将(  )。    【单选题】答案：A

A、增加    B、减少    C、不变

26、CO2气体保护焊抗裂纹能力较差。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

27、CO2气体保护焊生产率高的原因是可以采用较粗的焊丝，因而相应地使用了较大的焊接电流。(  )

A、正确    B、错误                            【判断题】答案：B

28、CO2气体保护焊时，焊接速度对焊缝成形没有什么影响。 (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

29、CO2气体保护焊一般采用(  )引弧。    【单选题】答案：A

A、短路接触    B、高频高压    C、高压脉冲

30、CO2气体保护焊与焊条电弧焊相比，缺点之一是焊接接头抗冷裂性较差。  (  )

A、正确    B、错误                            【判断题】答案：B

31、用熔化极脉冲氩弧焊进行全位置焊接时，在控制焊缝成形方面不如普通熔化极氩弧焊。(  )

A、正确    B、错误                             【判断题】答案：B

32、在CO2气体保护焊焊接收弧时，为保证弧坑熔化金属的凝固，则供气系统在收弧时应(  )断气。

A、提前1～2s    B、同时    C、滞后                      【单选题】答案：C

33、在不采取任何措施的情况下，CO2气体保护焊施焊场所的风速应小于(  )m/s。

A、1.0    8、2.0    C、5.0    D、10.0             【单选题】答案：B

34、气体保护焊是一种利用电弧作热源，利用气体作保护介质的熔化焊。(  )【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

35、熔化极脉冲氩弧焊的焊接电流分成基值电流和峰值电流两部分。(  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

36、熔化极脉冲氩弧焊对于同一直径的焊丝，其焊接电流的调节范围较宽。(  ) 【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

37、熔化极脉冲氩弧焊焊接接头具有良好的冲击韧性，并能减少产生裂纹的倾向。(  )

A、正确    B、错误                                        【判断题】答案：A

38、熔化极氩弧焊的供气系统和钨极氩弧焊不同。(  )    【判断题】答案：B

A、正确  B、错误

39、熔化极氩弧焊的熔深大，可用于厚板的焊接，而且容易实现焊接过程的机械化和自动化。(  )

A、正确    B、错误                                 【判断题】答案：A

40、熔化极氩弧焊可采用直流或交流电源。(  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

41、熔化极氩弧焊时，一般采用(  )过渡。    【单选题】答案：A

A、喷射    B、短路    C、粗滴

42、熔深大是熔化极氩弧焊的优点之一。(  )    【判断题】答案：A

A、正确  B、错误

43、下列工艺参数中，  (  )不是二氧化碳气体保护焊的工艺参数。    【单选题】答案：B

A、焊丝直径    B、喷嘴与工件的距离    C、焊接电流     D、气体流量

44、CO2焊既要考虑焊接部位的防风问题，又要考虑焊接场所的通风问题。  (  )  【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

45、选择CO2焊丝直径主要是根据焊件的厚度、施焊位置和生产率来决定。  (  )

A、正确    B、错误                               【判断题】答案：A

46、熔化极气体保护焊时，氩气中加入一定比例的氧或二氧化碳，可提高电弧稳定性、增大电弧热功率，并有利于熔滴过渡和改善焊缝成形，它主要用于焊接(  )。    【单选题】答案：C

A、有色金属；碳钢和低合金钢    B、有色金属；不锈钢    C、碳钢和低合金钢；不锈钢

47、熔化极氩弧焊机由焊接电源、(  )、水冷却系统、控制系统、送丝机构和半自动焊炬等部分组成。

A、脉冲电路    B、供气系统    C、高频振荡器                  【单选题】答案：B

48、CO2气体保护焊刚，为减少飞溅，保持电弧稳定，电流种类一般采用(  )。 【单选题】答案：C

A、交流电源    B、直流正接    C、直流反接

49、CO2焊接电源有直流和交流电源。    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

50、CO2气体保护焊的送丝机有推丝式、拉丝式、推拉丝式三种形式。    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

四、常用焊接方法的特点、焊接工艺参数、焊接顺序、操作方法与焊接质量的影响因素

1、焊接是通过加热或加压，或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到原子结合的一种加工方法。(  )

A、正确     B、错误                                              【判断题】答案：A

2、焊前预热的主要目的是(  )。    【单选题】答案：C

A、防止产生偏析    B、防止夹渣    C、减少淬硬倾向，防止产生裂纹

3、焊接时应尽量采用长弧焊接，因为长弧焊的电弧范围大，保护效果好。(  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

4、容易获得良好焊缝成型的焊接位置是(  )。    【单选题】答案：A

A、平焊位置    B、立焊位置    C、横焊位置   D、仰焊位置

5、若低碳钢含硫量过高，为防止焊接接头出现裂纹，焊前需进行预热，一般预热温度为l00～150℃。(  )

A、正确    B、错误                                【判断题】答案：A

6、焊接时电缆线与焊件接触不良可造成(  )。    【单选题】答案：B

A、焊机过热    B、焊接电流忽大忽小    C、电压降

7、焊缝金属过烧，碳元素大量烧损，焊接接头强度提高，韧、塑性下降。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

8、焊缝金属过烧的特征之一是晶粒表面发生剧烈氧化，破坏晶粒之间的相互联接，使金属变脆。(  )

A、正确  B、错误                  【判断题】答案：A

9、消氢处理的温度范围一般在(  )。    【单选题】答案：B

A、150-200℃  B、250-350 ℃    C、400-450℃    D、500-550℃

10、可以在被焊工件表面引燃电弧、试电流。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

11、立焊、横焊、仰焊时，焊接电流应比平焊时小。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

12、当焊接06Cr19Ni l0时，焊接电流一般比焊接低碳钢时大l0～15％左右。  (  )  【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

13、当焊接线能量(或热输入)较大时，熔合区、过热区的晶粒特点是(  )。    【单选题】答案：B

A、晶粒细小、韧度高    B、晶粒粗大、韧度低    C、晶粒尺寸及韧度不变化

14、当焊接线能量和其它工艺参数一定时，母材中的硫、磷含量高于焊接材料，其熔合比越大越好。(  )

A、正确    B、错误                  【判断题】答案：B

15、当填充金属材料一定时，熔深的大小决定了焊缝的化学成分。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

16、低合金结构钢焊接时，过大的焊接热输入会降低接头的(  )。    【单选题】答案：C

A、硬度    B、抗拉强度    C、冲击韧性     D、疲劳强度

17、焊件焊前预热的主要目的是(  )。    【单选题】答案：C

A、降低最高温度    B、增加高温停留时间    C、降低冷却速度

18、焊接电流、电弧电压以及焊接速度增加时都能使焊接线能量增加。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

19、焊接电流越大，熔深越大，因此焊缝成形系数越小。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

20、厚壁管(或板)对接焊时，先在坡口根部所焊接的一条焊道称(  )。【单选题】答案：B

A、封底焊道    B、打底焊道    C、单面焊道

21、低碳钢在碳弧气刨后，刨槽表面会有一渗碳层，这是由于处于高温的表面金属被急冷后所造成的。(  )

A、正确    B、错误           【判断题】答案：B

22、定位焊时，应尽量减小或不留根部问隙，以免烧穿。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

23、定位焊时，由于焊缝长度较短所以应该选择较小的焊接线能量。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确     B、错误

24、堆焊是为增大或恢复焊件尺寸，或使焊件表面获得具有特殊性能的熔敷金属而进行的焊接。(  )

A、正确    B、错误                                【判断题】答案：A

25、将待焊处的母材金属加热熔化以形成焊缝的焊接方法，称为(  )。    【单选题】答案：A

A熔焊    B．压焊    C．钎焊

26、焊接过程中，应尽量防止或减少焊缝金属氧化，以保证焊接质量。  (  )【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

27、焊接热影响区内塑性最好的区段是粗晶区。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

28、焊接时熔渣与熔化金属发生的一系列冶金反应，除了脱氧外，还进行脱(  )、脱磷反应，并向焊缝渗合金，以调整焊缝成分和性能。    【单选题】答案：A

A、硫    B、碳    C、锰

29、焊接熔池一次结晶是从(  )开始，晶体向着散热相反的方向长大。    【单选题】答案：A

A、熔合区    B、过热区    C、正火区

30、焊接时，为使根部熔合良好，氩弧焊同气焊一样，可用焊丝不断地搅拌熔池。  (  )

A、正确    B、错误                                【判断题】答案：B

31、焊接时，焊件在加热和冷却过程中温度随时间的变化称为(  )。    【单选题】答案：D

A、焊接热影响区    B、熔合比    C、焊接线能量    D、焊接热循环

32、焊接时，其他条件不变，降低焊接速度，会增加焊接线能量。    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

33、焊缝表面成型关键是控制熔池的形状。    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

34、焊接电流一定时，熔池温度是靠焊条角度、焊接速度和电弧长度来控制。 【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

35、焊接电弧过长易出现(   )焊接质量问题。    【多选题】答案：ABCD

A、增加金属飞溅    B、减少熔深    C、咬边    D、气孔

36、使用交流电源时，由于极性不断变换，所以焊接电弧的磁偏吹要比采用直流电源时严重。(  )

A、正确    B、错误                              【判断题】答案：B

37、随着焊接线能量(或热输入)的增大，热影响区(  )。    【单选题】答案：C

A、变窄    B、宽度不变    C、变宽

38、碳棒直径应根据被刨材料的厚度来决定。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

39、碳弧气刨需要采用大功率的交流电源。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

40、奥氏体不锈钢焊件多层焊时，一定要保持层间温度不能太低，这样才能得到高质量的焊接接头。(  )

A、正确    B、错误                          【判断题】答案：B

41、奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时，最好采用多层焊，并且层数越多越好，其目的是可以提高焊接接头的塑性。  (  )           【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

42、奥氏体钢的导热系数小，在相同的焊接电流条件下，其熔深比低合金耐热钢更小。(  )

A、正确    B、错误                          【判断题】答案：A

43、直流电源的正极与焊条相接时为正接法。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

44、中碳钢焊前不需预热。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

45、为防止不锈钢晶间腐蚀，在焊接工艺上要求采用小线能量、单道不摆动焊，一般待冷却到(  )后再焊下一道焊缝。    【单选题】答案：A

A、<150℃    B、200~300℃    C、350~450℃

46、一般选择焊接电流的依据有(  )等。    【多选题】答案：ABCD

A、焊条直径和焊条药皮类型    B、焊接电源种类及极性

C、焊接空间位置              D、焊件尺寸及接头型式；焊接场所及环境温度

47、由于奥氏体不锈钢的热裂纹倾向较大，所以即使在刚性不很大的情况下焊接时，也应适当预热。(  )

A、正确      B、错误                             【判断题】答案：B

48、不易淬火钢的(  )区为热影响区中的薄弱区域。    【单选题】答案：B

A、回火    B、过热    C、部分相变    D、再结晶

49、当在焊件上不允许引弧和熄弧时，则应设置(  )。    【多选题】答案：AB

A、引弧板    8、熄弧板    C、脉冲装置     D、加工余量

50、定位焊缝焊接时，应采用与正式焊缝焊接时相同的预热温度。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确      B、错误

51、定位焊缝由于只起装配和固定焊件的作用，所以可以选质量较差的焊条。  (  )  【判断题】答案：B

A、正确      B、错误

52、堆焊层的层数越多其硬度越高。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

53、多层焊时，后层焊道相当于对前层焊道进行了一次(  )处理。    【单选题】答案：C

A、调质    B、淬火    C、回火

54、多层焊时为保证根部焊透、良好熔合，打底焊的焊条直径应比其余焊层(  )。【单选题】答案：B

A、大些    B、小些    C、显著减少

55、在低温条件下工作的焊件，应选择低温钢焊条进行焊接。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

56、在采用碳弧气刨刨槽时，其他参数不变，增加刨削电流，则刨槽的深度(  )。    【单选题】答案：C

A、减少    B、不变    C、增加

57、清除焊件表而的铁锈、油漆等污物目的是提高焊缝金属的强度。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确      B、错误

58、层间温度是指多层多道焊接过程中，后道焊缝焊接时，前道焊缝的最高温度。  (  )

A、正确    B、错误                               【判断题】答案：A

59、在焊接过程中钝边的作用是(  )    【单选题】答案：D

A、便于组装    B、保证焊透    C、便于清渣    D、防止烧穿

60、在焊接过程中间隙的作用是(  )    【单选题】答案：B

A、保证焊缝宽度    B、保证焊透    C、便于清渣   D、防止烧穿

61、奥氏体不锈钢与珠光体钢焊接时，要尽量(  )熔合比。    【单选题】答案：B

A、增加    B、减少    C、适当增加

62、在同样板厚的情况下，焊接角焊缝的电流比平焊对接时大。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

63、在相同条件下，板件立焊的焊接电流一般比平焊大10～15％。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

64、焊接时，随着焊接电流的增加，焊接热输入(  )。    【单选题】答案：C

A、减小    B、不变    C、增大

五、焊缝形式、接头形式、坡口形式、焊缝符号与图样识别

1、坡口角度在焊接过程中的作用主要是保证焊透及(  )等。    【单选题】答案：C

A、防止烧穿    B、防止变形    C、便于清渣

2、焊件采用(  )坡口焊后的变形和应力较小。    【单选题】答案：C

A、T形    B、Y形    C、X形    D、U形

3、加工坡口时为防止烧穿应留有(  )。    【单选题】答案：B

A、间隙    B、钝边    C、坡口角度    D、根部圆弧

4、(  )坡口的焊缝填充金属最少。    【单选题】答案：A

A、T形    B、V形    C、X形    D、U形

5、(  )坡口加工最容易。    【单选题】答案：A

A、V形    B、X形    C、U形

6、所有的焊接接头中，以对接接头的应力集中最小。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

7、所有焊接接头中以对接接头应用最为广泛。(  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

8、碳弧气刨可以在焊件上加工出U形坡口。(  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

9、只有单面角焊缝的T形接头，其承载能力较低。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

10、装配T形接头时应在腹板与翼板之间预留间隙，以增加熔深。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

11、承受动载荷的对接接头，焊缝的余高应(  )。    【单选题】答案：B

A、越大越好    B、趋向于零    C、0～3mm   D、没有要求

12、表示焊缝横截面形状的符号是(  )    【单选题】答案：A

A、基本符号    B、辅助符号    C、补充符号    D、焊缝尺寸符号

13、V型坡口的坡口角度(指坡口面两边的合成角度)一般为(  )。    【单选题】答案：B

A、45o     B、60-70 o    C、90 o

14、搭接接头的强度没有对接接头高。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确      B、错误

15、在同一平面上两板件相对端面焊接而形成的接头叫做对接接头。  (  )  【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

16、承受动载的角焊缝，其焊缝表面形状最好是凸形的。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

17、管子壁厚为4～12mm，采用(  )坡口对接比较合理。    【单选题】答案：C

A、I型    B、U型    C、V型

18、焊缝符号是表示焊缝表面形状的符号。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

19、选择坡口形式还应注意到焊接材料(  )、坡口加工能力和焊接变形。    【单选题】答案：A

A、填充量    B、特点    C、种类

20、埋弧自动焊接头的钝边尺寸比焊条电弧焊(  )。    【单选题】答案：A

A、大    B、小    C、一样

六、焊接材料(包括焊条，焊丝，焊剂和气体等)类型、型号、牌号、性能、使用和保管

1、碳素钢，低合金钢的焊条选择通常根据其(  )等级、结构刚性、工作条件等选择相应等级的焊条。

A、强度      B、厚度    C、焊缝质量                  【单选题】答案：A

2、E5015的1表示适用于(    )焊接。    【单选题】答案：D

A、平焊    B、立焊    C、仰焊    D、全位置

3、当焊条药皮中含有较多易电离元素时，电弧燃烧较稳定。  (  )    【断题】答案：A

A、正确     B、错误

4、埋弧焊时，选用焊丝需考虑与焊剂匹配。(  )    【判断题】答案：A

A、正确      B、错误

5、熔渣的熔点应比被焊金属的熔点(  )。    【单选题】答案：B

A、高    B、低    C、相等

6、焊丝表面一般要进行镀铜处理，其目的是防止锈蚀并利于焊丝的润滑和(  )。 【单选题】答案：A

A、导电性    B、传热性   C、导磁性

7、碱性焊条的工艺性能差，引弧困难，电弧稳定性差，且飞溅大，故只能用于一般结构的焊接。(  )

A、正确    B、错误                                    【判断题】答案：B

8、焊丝牌号H08MnA中的A表示(  )    【单选题】答案：C

A、焊条用钢    B、普通碳素钢焊丝    C、高级优质钢焊丝    D、特殊钢焊丝

9、钨极氩弧焊时，焊丝的主要作用是作填充金属形成焊缝。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

10、焊条牌号“J507”，其中“7”表示焊条药皮类型为低氢钠型。(  ) 【判断题】答案：A

A、正确      B、错误

11、焊条型号“E4303”对应的焊条牌号是“J422”。(  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

12、焊条型号E5016的“l6”表示电流种类是(  )。    【单选题】答案：D

A、交流、直流正接    B、交直流两用    C、直流反接   D、交流、直流反接

13、对焊缝冲击韧性、塑性要求较高的工件，应选用(  )焊条。    【单选题】答案：B

A、酸性    B、碱性    C、不锈钢

14、焊条药皮在焊接时形成套筒可增大电弧吹力利于熔滴过渡到熔池。(  )【判断题】答案A

A、正确    B、错误

15、焊条药皮中的造渣剂熔化后覆盖在焊缝表面上，不仅能隔离空气中的氧和氮，还能改善焊缝成型和结晶。(  )

A、正确      B、错误           【判断题】答案：A

16、碱性焊条的烘干温度通常为(  )    【单选题】答案：D

A、150 -250℃    B、250-300℃    C 、300-350℃    D、350-400℃

17、低氢型焊条的焊缝金属含氢量低主要因为(  )。    【单选题】答案：A

A、药皮中含有CaF2    B、焊条烘干温度高    C、药皮中含有碳酸盐

18、碱性焊条使用前需要经烘干方可使用，酸性焊条不必烘干。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

19、气体保护焊不能采用混合气体进行保护。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

20、碱性焊条只能采用直流电源焊接，酸性焊条不可采用直流电源焊接。  (  )  【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

21、手工钨极氩弧焊采用氩气作为保护气体是因为(  )。    【单选题】答案：A

A、氩气是惰性气体    B、氩气价格低    C、氩气密度比空气大

22、碳弧气刨的电极是石墨碳棒。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

23、采用碱性焊条时，应该用短弧焊接。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确       B、错误

24、“J422”是结构钢焊条牌号完整的表示方法，其中“42”表示焊缝金属的主要化学成分等级。(  )

A、正确    B、错误     【判断题】答案：B

25、06Cr19Ni10钢焊接，应选用(  )牌号焊条。    【单选题】答案：A

A、Al02    B、Al07    C 、Al32

26、Q345R钢焊接，宜选用(  )焊条。    【单选题】答案：B

A、J427    B、 J506    C、J607

27、CO2气体保护焊用焊丝镀铜以后，既可防止生锈又可改善焊丝(  )    【单选题】答案：A

A、导电性能    B、导磁性能    C、导热性能   D、热膨胀性

28、型号E5016焊条的对应牌号是(  )。    【单选题】答案：A

A、J506    B、 J507    C、 J502

七、焊缝外观检查方法和要求，无损检测方法的特点、适用范围

1、增加对接焊缝的余高，可以提高焊接接头的强度。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

2、与射线探伤相比，由于超声波对人体有害，所以没有射线探伤应用得广。  (  )  【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

3、射线探伤的l级片中，不允许存在任何焊接缺陷。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

4、射线探伤底片在评定等级时，对点状夹渣和气孔是同等对待的。(  )   【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

5、射线照相底片上的白色宽带表示焊缝，白色宽带中的黑色斑点或条纹就表示焊接缺陷。(  )

A、正确    B、错误                                    【判断题】答案：A

6、超声波探伤的主要优点是能够清楚地显示焊缝内部缺陷的形状和大小。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确    B、错误

7、耐压试验的目的是检验焊缝的(  )的强度。    【单选题】答案：B

A、致密性和密封元件    B、致密性和受压元件    C、受压元件和密封元件

八、焊接缺陷的产生原因、危害、预防方法和返修

1、气孔是在焊接过程中，熔池的气泡在凝固中未能逸出而残留下来所形成的空穴。  (  )

A、正确    B、错误    【判断题】答案：A

2、焊件装配时根部间隙过大容易(  )。    【单选题】答案：A

A、烧穿    B、焊透    C、产生未熔合

3、焊接电弧过长易出现(  )焊接质量问题  【多选题】答案：ABCD

A、增加金属飞溅    B、减少熔深    C、咬边    D、气孔；烧穿

4、焊条电弧焊时采取(  )措施可以减少气孔的产生。    【单选题】答案：D

A、减少焊接电流    B、增加焊接速度    C、增加电弧长度    D、严格烘干焊条

5、焊条与焊件表面倾角过大、药皮与铁水混淆不清或铁水下淌易造成夹渣、焊瘤等缺陷。(  )

A、正确    B、错误          【判断题】答案：A

6、气孔的危害性没有裂纹大，所以在焊缝中允许存在一定数量气孔(  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

7、在焊接过程中，焊接电流过大时，容易造成气孔、咬边及(  )等。  【单选题】答案：C

A、夹渣    B、未焊透    C、焊瘤

8、电弧擦伤的危害是(  )。    【单选题】答案：A

A、高强钢电弧擦伤部位易引起表面淬硬脆化或产生显微裂纹；不锈钢降低耐蚀性；

B、不锈钢降低耐蚀性；引起应力集中；

C、高强钢电弧擦伤部位易引起表面淬硬脆化或产生显微裂纹；引起应力集中。

9、在焊接过程中，焊接电流过小时，会产生未焊透、气孔及(  )等。  【单选题】答案：C

A、焊瘤    B、咬边    C、夹渣

10、焊接过程中，焊接速度过慢时，易产生过热及(  )等。    【单选题】答案：B

A、未焊透    B、烧穿    C、气孔

11、焊接接头中最危险的焊接缺陷是焊接裂纹。(  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

12、焊接裂纹在重要的焊接接头中是(  )存在的一种缺陷。    【单选题】答案：B

A、允许    B、不允许    C、数量不多时允许

13、焊前对施焊部位进行除污、除锈等是为了防止产生夹渣、气孔等焊接缺陷。(  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

14、埋弧焊时，如果焊件清理不干净，焊缝容易产生(  )。    【单选题】答案：A

A、气孔    B、夹渣    C、裂纹    D、未焊透

15、适当提高预热温度，适当增加热输入(或线能量)，可减小焊缝金属的变形率，从而(  )结晶裂纹倾向。

A、降低    B、增加    C、 不会影响        【单选题】答案：A

16、错边部位将引起(  )，并使有效板厚减薄，从而降低结构强度或承载能力。 【单选题】答案：A

A、应力集中    B、应力均匀化    C、应力衰减

17、铬镍奥氏体不锈钢焊接时，主要是产生(  )。    【单选题】答案：D

A、气孔及夹渣    B、淬硬及冷裂纹    C、咬边及来熔合    D、晶间腐蚀及热裂纹

18、CO2焊时为减少焊缝中的气孔，焊丝中必须含有足够的脱氧元素(  )。【 单选题】答案：A

A、Mn、Si    B、Cr、Ni    C、Ar、Mo

19、珠光体耐热钢焊接时，防止冷裂纹的有效措施之一是焊前预热。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

20、珠光体耐热钢与马氏体耐热钢焊接时，焊接接头中极易形成(  )。    【单选题】答案：B

A、热裂纹    B、冷裂纹    C、消除应力裂纹    D、层状撕裂

21、为防止产生热裂纹和冷裂纹，应该使用酸性焊条。  (  )    【判断题】答案：B

A、正确      B、错误

22、焊缝金属中的氢气、氧气和氮气是对焊缝质量影响最大的有害气体。(  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

23、焊接时，氢能引起焊缝产生(  )缺陷。    【单选题】答案：D

A、夹渣    B、热裂纹    C、咬边   D、冷裂纹

24、CO2气体保护焊时，产生气孔主要是由于保护气层被破坏，使空气侵入而形成氮气孔。

A、正确    B、错误              【判断题】答案：A

25、在多层焊或多层多道焊时，若在层间焊接清理不干净或运条不当时，则焊缝容易产生(  )。

A、气孔    B、夹渣    C、咬边    D、冷裂纹             【单选题】答案：B

26、咬边作为一种缺陷的主要原因，是在咬边处会引起应力集中。(  )    【判断题】答案：A

A、正确     B、错误

27、CO2气体保护焊形成氢气孔的可能性较小。(  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

28、焊缝起弧或收弧部位易产生焊接缺陷。  (  )    【判断题】答案：A

A、正确    B、错误

29、焊缝余高太高，易在焊趾处产生应力集中，所以余高不能太高， 但也小能低于母材金属。(  )

A、正确    B、错误                                  【判断题】答案：A

30、钨极氩弧焊时产生夹钨缺陷的原因是(  )。    【单选题】答案：A

A、电流过大    B、焊速过快    C、裂纹

31、咬边的产生原因是(  )。    【单选题】答案：B

A、焊接电流小；焊条或焊丝角度不适当    B、焊接电流大：焊条或焊丝角度不适当

C、焊接电流小；焊接电流大

32、防止未熔合的措施有(  )。    【单选题】答案：C

A、提高焊接速度；焊条、焊炬保持适当的倾角    B、提高焊接速度；认真清理坡口及焊道表面

C、焊条、焊炬保持适当的倾角；认真清理坡口及焊道表面

33、焊接过程中收弧不当，会产生气孔及(  )。    【单选题】答案：B

A、夹渣    B、弧坑    C、咬边    D、焊瘤