2022年常州市武进区焊工竞赛技术文件
一、竞赛内容
本次竞赛内容参照现行国家焊工职业技能标准中三级的要求，结合企业生产和教学实际情况制定,高级别涵盖低级别要求。

（一）理论知识
1、竞赛内容
（1）职业守则

遵守法律、法规和相关规章制度；爱岗敬业，开拓创新；勤于学习专业业务，提高能力素质；重视安全环保，检查文明生产。
（2）基础知识
识图知识、常用金属材料及热处理、焊接材料、焊接设备、焊接知识、焊接检验、安全和环境保护、以及质量管理等专业基本理论知识；以及碳钢焊接、合金钢焊接、不锈钢焊接、异种钢焊接；焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、非熔化极气体保护焊等相关专业理论知识。
2、竞赛时间及试题类型
理论知识竞赛时间为60分钟，题目类型为单选题和判断题。其中80%的考题在理论题库，20%来自生产实际。
3、主要参考资料
（1）《国家职业技能标准——焊工》，2018年12月第1版
（2）《焊工（基础知识）》，2002年10月第1版，中国劳动社会保障出版社
（3）《焊工（初级技能  中级技能  高级技能）》，2002年10月第1版，中国劳动社会保障出版社
（二）操作技能
1、竞赛内容
操作技能共三个项目，见表1。
表1  操作技能竞赛项目
	序号
	竞赛项目
	规格（mm）
	材质
	焊接位置
	焊接方法
	焊材规格（mm）

	1
	板材对接
	300*125×12
	Q345
	2G、3G
	焊条电弧焊
	焊条E5015，Ф3.2、Ф4

	2
	板材对接
	300*125×12
	Q345
	3G、4G
	CO2气体保护焊
	焊丝ER50-6，Ф1.2

	3
	管材对接
	Φ60×6
	20
	5G、6G
	手工钨极氩弧焊
	焊丝ER50-6，Ф2.4


2、竞赛时间
焊前试件打磨和定位30分钟，三个项目焊接操作120分钟，合计比赛时间每人150分钟。
3、竞赛材料、设备
（1）操作技能竞赛材料分别见表2。
表2操作技能竞赛材料
	序号
	材料名称
	规格（mm）
	材质
	数量（件/人）

	1
	钢板
	300*125×12，单边坡口30°
	Q345
	4

	2
	钢管
	Ф60×5，L=100，单边坡口30°
	20
	2

	4
	焊条
	Ф3.2、Ф4
	E5015
	/

	5
	氩弧焊焊丝
	Ф2.4
	ER50-6
	/

	6
	CO2焊焊丝
	Ф1.2
	ER50-6
	/


（2）操作技能竞赛所用主要设备、设施见表3。
表3  操作技能竞赛主要设备、设施
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	焊条电弧焊焊机
	 ZX7-400
	1台/每一工位
	厂家：时代

	2
	CO2气体保护焊机
	NB-400
	1台/每一工位
	厂家：时代

	3
	钨极氩弧焊机
	WSM-400
	1台/每一工位
	厂家：时代

	4
	操作架（台）
	/
	1套/每一工位
	/

	5
	供气系统
	CO2，氩气
	1套/每一工位
	含流量计、供气皮管

	6
	氩弧焊枪
	/
	1套/每一工位
	与焊接设备配套

	7
	熔化极气保焊焊枪
	/
	1套/每一工位
	与焊接设备配套

	8
	焊条电弧焊焊钳
	/
	1把/每一工位
	与焊接设备配套


（3）参赛选手自备以下工具：
1） 面罩、手套、劳动防护用品（工作服、鞋、帽、平光眼镜等）。
2） 锤子、凿子、锉刀、钢丝刷、砂纸、钢锯条、手电筒、活动扳手、电动磨光机,组对试件用角钢、槽钢等。
4、操作技能竞赛规则
（1）竞赛时间规定
1) 选手依规定时间，凭竞赛抽签号进入工位。开赛迟到15分钟及以上者，按自动弃权处理。
2) 竞赛开始铃声响，开始焊接。所有试件焊接完成后，选手应举手示意裁判记录操作技能竞赛实际时间，以备成绩相同者排序需要。
3) 由于外界原因(电源或其它无法抗拒的因素)而影响操作时，选手有权提出，经裁判长核实情况，若确定该试件的质量已受影响，可调换正在施焊的这一试件，时间另计。
4) 竞赛过程中，选手若需休息、饮水、用餐、上洗手间，一律计算在操作时间内。
5) 竞赛时间结束，一律停止施焊，否则该项判废。
（2）试件组对和上架固定规定
1) 选手应检查试件是否符合要求。试件一般不予调换，若有异议，由裁判长决定是否更换。
2) 试件的打磨和组对全部在各自工位上进行。
3) 组对时试件的间隙、钝边、反变形均由参赛选手自定。
4) 试件在组对过程中如果装错致试件受损，由选手自己修复，不得调换。
5) 试件组对时的定位焊均应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料。
6) 管子对接焊试件的定位焊在正面坡口内，定位焊数不得超过三点，每段长度≤10mm。上架固定时，定位焊不准在仰焊位置（即5～7点钟位置）。
7) 试件焊接时的定位高度不得超过1.2m，焊接过程中不准取下和移动或任意改变焊接位置。
（3）施焊操作要求
1) 管对接5G、6G位置焊接均采用两半圆自下而上焊接。
2) 违反上述规定，该试件判为0分。
（4）操作技能其他规定
1) 选手试电流只能在专门发给的试板上进行，不准在工位装配夹具上试电流，否则按违反考场规则处理。
2) 施焊过程中（包括焊缝层间清理）均应在焊接支架上进行，不得再变换位置和方向。如遇清理焊缝使试件移位，应在监考人员监督下恢复原位。试件未焊完不准取下（不包括最后表面清理）。不得在试件上作任何标记（包括电弧划伤），否则，该单项按0分处理。
3) 施焊过程中，若试件焊废不予补发，但允许选手在竞赛时间内自行手工修复。焊缝的正、反表面不准修复补焊，若经修复则该试件不予评分。
4) 手工钨极氩弧焊严禁重熔。
5) 电动磨光机除了允许打磨试件和定位焊以外，一律不允许用于焊道（层间）清理和焊缝表面清理。
6) 竞赛完毕，选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏试件焊缝的外形。清理好的试件交监考检查，监考如发现选手对试件未清理干净，有权督促选手返工。对清理好的试件由监考人员会同选手将试件交指定地点封号，并在竞赛监考记录上双方签字。
（三）成绩评定
1、评分方法
（1）决赛成绩由理论知识竞赛和操作技能竞赛两部分成绩组成。
理论知识竞赛部分，满分为100分，占决赛总成绩的20%；理论知识比赛成绩由评分裁判员根据评分标准统一阅卷、评分与计分。
操作技能竞赛部分，满分为100分，占决赛总成绩的80%。
（2）操作技能总分为150分，三个项目的外观检验各占50分，评分表见附件表4、表5、表6。
总成绩=理论成绩*20%+（操作项目1+操作项目2+操作项目3）*80%

2、最终名次确定
竞赛名次依据以下排名规则顺序排列：
（1）依据理论知识和操作技能两项成绩之和排名，总成绩较高者名次在前，成绩相同时，按照比赛时间短者排名在前；
（2）参赛选手总成绩相同，操作技能成绩较高者，名次在前；
（3）参赛选手总成绩相同、操作技能成绩相同者,操作技能所用时间较短者，名次在前。
附件：
表4   12mm板焊条电弧焊外观检查评分标准

	明码号
	
	评分员签名
	
	合计分
	

	检查项目
	评判标准

及得分
	评判等级
	测评

数据
	实得

分数
	备注

	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	焊缝余高
	尺寸标准
	0～1
	＞1～2
	＞2～3
	＜0，＞3
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	4分
	2分
	0分
	
	
	

	焊缝

高度差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	4分
	2分
	0分
	
	
	

	焊缝宽度
	尺寸标准
	17～19
	＞19～21
	＞21～23
	＜17，＞23
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	焊缝

宽度差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	咬边
	尺寸标准
	无咬边
	深度≤0.5
	深度＞0.5
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	每2mm扣1分
	0分
	
	
	

	正面成型
	标准
	优
	良
	中
	差
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	4分
	2分
	0分
	
	
	

	背面成型
	标准
	优
	良
	中
	差
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	背面余高
	尺寸标准
	0～1
	＞1～2
	＞2～3
	＜0，＞3
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	背面

余高差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	角变形
	尺寸标准
	0～0.5
	＞0.5～1
	＞1～2
	＞2
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	3分
	1分
	0分
	
	
	

	外观缺陷记录
	

	焊缝外观（正、背）成型评判标准

	优（6分）
	良（4分）
	中（2分）
	差（0分）

	成形美观，

焊缝均匀、细密，

高低宽窄一致
	成形较好，

焊缝均匀、平整
	成形尚可，

焊缝平直
	焊缝弯曲，

高低、宽窄明显


注：

1、 气孔检查采用5倍放大镜。

2、 表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔、焊瘤等缺陷之一，外观作0分处理。

3、 焊缝未盖面，焊缝表面有修补或试件做舞弊标记，该项目作0分处理。

表5   12mm板CO2气体保护焊外观检查评分标准

	明码号
	
	评分员签名
	
	合计分
	

	检查项目
	评判标准

及得分
	评判等级
	测评

数据
	实得

分数
	备注

	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	焊缝余高
	尺寸标准
	0～1
	＞1～2
	＞2～3
	＜0，＞3
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	4分
	2分
	0分
	
	
	

	焊缝

高度差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	4分
	2分
	0分
	
	
	

	焊缝宽度
	尺寸标准
	16～18
	＞18～20
	＞20～22
	＜16，＞22
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	焊缝

宽度差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	咬边
	尺寸标准
	无咬边
	深度≤0.5
	深度＞0.5
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	每2mm扣1分
	0分
	
	
	

	正面成型
	标准
	优
	良
	中
	差
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	4分
	2分
	0分
	
	
	

	背面成型
	标准
	优
	良
	中
	差
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	背面余高
	尺寸标准
	0～1
	＞1～2
	＞2～3
	＜0，＞3
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	背面

余高差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	角变形
	尺寸标准
	0～0.5
	＞0.5～1
	＞1～2
	＞2
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	3分
	1分
	0分
	
	
	

	外观缺陷记录
	

	焊缝外观（正、背）成型评判标准

	优（6分）
	良（4分）
	中（2分）
	差（0分）

	成形美观，

焊缝均匀、细密，

高低宽窄一致
	成形较好，

焊缝均匀、平整
	成形尚可，

焊缝平直
	焊缝弯曲，

高低、宽窄明显


注：

1、 气孔检查采用5倍放大镜。

2、 表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔、焊瘤等缺陷之一，外观作0分处理。

3、 焊缝未盖面，焊缝表面有修补或试件做舞弊标记，该项目作0分处理。

表6  Ф60×6小径管钨极氩弧焊外观检查评分标准

	明码号
	
	评分员签名
	
	合计分
	

	检查项目
	标准及

分数
	评判等级
	测评

数据
	实得

分数
	备注

	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	焊缝余高
	尺寸标准
	0～1.5
	＞1.5～2.5
	＞2.5～3.3
	＜0，＞3.5
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	3分
	1分
	0分
	
	
	

	焊缝余高差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	3分
	1分
	0分
	
	
	

	焊缝宽度
	尺寸标准
	8～9
	＞9～10
	＞10～11
	＞11
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	3分
	1分
	0
	
	
	

	焊缝宽度差
	尺寸标准
	≤0.5
	＞0.5～1
	＞1～1.5
	＞1.5
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	3分
	1分
	0分
	
	
	

	咬边
	尺寸标准
	无咬边
	深度≤0.5且长度≤10
	深度≤0.5且长度≥10，≤20
	深度＞0.5或

长＞20
	
	
	

	
	得分标准
	10分
	7
	4
	0
	
	
	

	焊缝正面

成形
	标准
	优
	良
	中
	差
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	3分
	1分
	0分
	
	
	

	焊缝背面

成形
	标准
	优
	良
	中
	差
	
	
	

	
	得分标准
	6分
	3分
	1分
	0分
	
	
	

	角变形
	尺寸标准
	0
	＞0～1
	＞1～2
	＞2
	
	
	

	
	得分标准
	4分
	2分
	1分
	0分
	
	
	

	外观缺陷记录
	

	焊缝外观（正、背）成型评判标准

	优
	良
	中
	差

	成形美观，

焊缝均匀、细密，

高低宽窄一致
	成形较好，

焊缝均匀、平整
	成形尚可，

焊缝平直
	焊缝弯曲，

高低、宽窄明显


注：

1、 气孔检查采用5倍放大镜。

2、 表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔、焊瘤等缺陷之一，外观作0分处理。

3、 焊缝未盖面，焊缝表面有修补或试件做舞弊标记，该项目作0分处理。

4、 氩弧焊不允许未焊透。
二、赛场安全
比赛的安全目标——事故为零。
1、赛场要求
（1）赛场严格遵守我国环境保护法；

（2）赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用；

（3）赛场按国家相关规定设置排烟除尘系统，严格控制烟尘排放。
（4）赛场必须留有安全通道；必须配备灭火设备；赛场应具备良好的通风、照明和操作空间要求；做好大赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

2、选手防护装备
（1）参赛选手必须按照规定穿戴防护装备。
（2）任何操作必须穿着符合国家标准的工作服。
（3）如操作会引起噪音，允许带耳塞或耳罩。
（4）焊接操作时必须使用合适的护目镜、防静电手环防护。
（5）当系统带电会危及身体时或不确定是否带电情况下，操作必须带绝缘手套。
（6）如为长发、必须带工作帽、保证头发不会卷入设备。
（7）严禁使用有缺陷的人身防护用具。
3、选手禁止携带物品
（1）任何储存液体、气体的压力容器。
（2）任何有腐蚀性、放射性的化学物品。
（3）任何易燃、易爆物品。
（4）任何有毒、有害物品。
（5）任何没有生产厂商或达不到国家安全标准的工具及设备。
（6）任何可能危及安全问题的物品。
4、角向磨光机安全操作要求

（1）外壳、手柄不得出现裂缝、破损；电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

（2）各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠；

（3）砂轮片安全线速度不得小于80m／s；

（4）磨削作业应使砂轮与工作面保持15°～30°的倾斜位置；

（5）作业中应戴好防护眼镜，不得用手触摸刃具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手。
三、比赛防疫措施

为做好竞赛期间的新型冠状病毒疫情防控工作，确保参赛人员身体健康和生命安全，要求全体参赛人员，高度重视当前疫情，坚决克服麻痹思想和松劲情绪，强化主体责任，按照常州市最新的防疫要求做好防护，切实加强重点人员、重点部位、重点环节防控管理工作。
参赛人员如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应当立即上报疫情防控工作小组，采取相应措施并及时按规定去定点医院就医。尽量避免乘坐公交等公共交通工具。如出现新冠肺炎疑似病例，应当立即向辖区疾病预防控制部门报告，并配合相关部门做好密切接触者的管理。
四、备注
本技术文件的最终解释权归大赛组委会。
PAGE  
11

